ANEXO 1

LICITACIÓN PRIVADA Nº 91/2023

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º: Llámese a Licitación privada para el día 26 de Octubre de 2023 a las 10:00 horas, con el fin de adquirir “MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RED CLOACAL”

ARTÍCULO 2º: MATERIALES

Sólo se acepta tubería con sello IRAM de conformidad con la normativa vigente (Norma IRAM 13326). Los tubos deben ser nuevos, de primera mano, bajo ninguna circunstancia se aceptarán tubos reciclados, usados o confeccionados con material reciclado.

Se incluyen bajo esta denominación los Tubos de PVC para Redes Cloacales en diámetros nominales comprendidos entre (DN) 160 y 110 mm.

Los tubos y accesorios deben fabricarse con un compuesto no plastificado de homopolímero de cloruro de vinilo, de acuerdo a la norma IRAM 13326.

Las superficies externas o internas de los tubos, a simple vista, deben ser lisas y estar libres de heterogeneidades, ampollas, puntos y otros defectos. Se permitirán pequeñas estrías planas y ondulaciones, siempre que, en ningún punto, el espesor sea inferior al valor nominal.

Color: debe estar comprendido entre blanco y blanco marfil, de acuerdo a la Norma IRAM 13326.

Clase de Rigidez: Los tubos deben ser SN 8 según Tabla 1 de la Norma IRAM 13326, salvo indicación expresa en contrario.

Los tubos deben tener un sistema de unión del tipo cementado que satisfaga lo indicado en las normas IRAM 13326.

Las dimensiones de los tubos deben satisfacer lo establecido en la Norma IRAM 13326 (Tabla 1).

Los tubos deben estar marcados en forma legible e indeleble, a lo largo de una de sus generatrices según punto 8 de la Norma IRAM 13326 y poseer sello de conformidad IRAM.

Debe verificarse, mediante mediciones en fábrica y/o certificados el cumplimiento de los siguientes puntos indicados en la norma IRAM 13326 punto 6.1:

- Punto de ablandamiento Vicat

- Cenizas Sulfatadas

- Densidad

- Estabilidad dimensional

- Aplastamiento transversal

- Resistencia al impacto

- Estanqueidad de la unión a la presión interna

- Estanqueidad de la unión a la presión externa

Durante la producción deben efectuarse como mínimo los siguientes ensayos:

- Ensayo de Prueba Hidrostática.

- Resistencia al impacto.

- Verificación dimensional.

- Verificación de identificación y leyendas.

Se deberán entregar copia de los protocolos de ensayos efectuados durante la producción adjuntadas al lote entregado. La no entrega de dicho protocolo da lugar a la no recepción del lote en cuestión.

ARTÍCULO 3º: GARANTÍA: Los oferentes deberán explicitar en forma clara y precisa en sus cotizaciones, la garantía que ofrecen sobre los materiales cotizados.

ARTÍCULO 4º: LUGAR DE ENTREGA: Luego de efectuada la adjudicación, los materiales deberán ser entregados por el adjudicatario en la Dirección de Servicios Sanitarios, sita en la calle Urquiza 1151 de la localidad y partido de Trenque Lauquen, pcia. de Buenos Aires.

ARTÍCULO 5º: Los oferentes deberán cotizar en sus ofertas el precio final de los materiales, es decir incluyendo IVA, gastos de flete y todo otro ítem que surja para la posesión final de los mismos.